(выдержки из советского справочника 1989 года «Водород»)

Теоретические основы получения водорода

электролизом воды

Если к электродам, погруженным в водный раствор электролита, приложить постоянное электрическое напряжение, превышающее потенциал разложения воды, то на аноде начнёт выделяться кислород, а на катоде водород (в объёмном отношении 1:2). При этом будут происходить следующие реакции (в щелочной среде):

2Н2О + 2e-  Н2 + 2OH- (катодная реакция);

2OH-  ½O2 + Н2О + 2e- (анодная реакция);

Н2О  Н2 + ½O2 (суммарная реакция).

Удельная электропроводность очищенной воды незначительна: при 180C она составляет (2…6)*10-6 Oм-1м-1. Поэтому электролизу подвергают водные растворы сильных кислот или щелочей. Другие электролиты обычно не используют, поскольку они сами разлагаются при электролизе и дают нежелательные побочные продукты. Ввиду существенных коррозионных проблем, возникающих при электролизе кислот, в настоящее время почти все электролизеры используют водные растворы гидроксидов калия и натрия концентрациеЙ 350-400 г/л. Растворы КОН имеют преимущества перед NaOH в силу большей проводимости ионов калия, к тому же равновесное давление паров воды над раствором КОН ниже, а это значит, что в получаемый из него водород будет суше. (Небольшие примеси к КОН – не помеха).

Типичные характеристики щелочных электролизеров:

Указанные выше катодная и анодная реакции стадийные, причём их механизм зависит от материала электрода, состава раствора, а также величины перенапряжения, температуры и других факторов.

Один из вероятных механизмов выделения водорода из щелочных растворов:

На первой стадии происходит разряд молекул воды с образованием адсорбированных на катоде атомов водорода:

Н2О + е–  Надс. + OH–

Далее идёт электрохимическая десорбция (так называемая реакция Гейровского):

Надс. + Н2О + е– ⇔ Н2 + OH–

В сумме эти два процесса дают катодную реакцию выделения водорода.

На аноде первой стадией разряжается гидроксил-ион с образованием радикалов ОН:

2OH–  2OН + 2е–

Затем происходит цепочка процессов:

2OН + 2OH–  2O– + 2Н2О;

2O–  2O + 2е–;

2O  O2.

Наиболее употребительным электролитом в современных промышленных электролизерах – 25-30% КОН. Сернокислые электролиты дают хороший выход по Н2, однако они ставят очень трудные проблемы в выборе материалов, противостоящих коррозии.

Электроды изготавливают чаще вceгo из углеродистой стали; аноды при этом покрывают никелем, а катоды активируют нанесением на их поверхность либо серосодержащего никеля, либо платинового металла.

Содержащаяся в растворе щёлочь служит только для переноса ионов. Её расход (2-3 г на 1м3 Н2 при н.у.) обусловлен только уносом с продуктами электролиза. В электролит вводят дополнительно K2Cr2О7 (2-3 г/л) – это уменьшает коррозию стальных деталей.

Термодинамика разложения воды в процессе электролиза

Количество электричества, переносимое при получении одного моля вещества, равно nF, где n – число электронов, участвующих в электродной реакции, F – число Фарадея (96487 Кл/моль). Если это количество электричества переносится при разности потенциалов Еобр, то произведённая работа равна nFЕобр.

Для изменения свободной энергии Гиббса ΔG = – nFЕобр.

Подставив из справочника известную для образования воды величину (ΔG298 = 237190 кДж/моль), для стандартных условий (0,1 МПа, 250С) получим: Еобр = 1,23 В.

Общую термодинамику процесса можно изложить следуюшим образом:

Как мы уже знаем, напряжение, необходимое для разложения воды на кислород и водород при н.у., теоретически равно Еобр = – ΔG/2F = 1,23 B. Но так как процесс этот эндотермический, к ячейке должно подводиться тепло, равное Q = TΔS = ΔH – ΔG (поскольку для изобарно-изотермического процесса, помнится, ΔG = ΔH – TΔS). Иначе ячейка будет охлаждаться.

Так как ΔH298 = 285972 кДж/моль, соответствующее напряжение равно Етн = 1,48 В.

(При этом напряжении, называемом термонейтральным, процесс разложения воды при 250С будет происходить без подвода тепла извне).

Обратимое напряжение в ячейке Еобр представляет собой величину для идеальных условий протекания процесса, недостижимую на практике в результате омических и других потерь. В непрерывных промышленных электролизерах реальная величина напряжения колеблется от 1,7 до 2,5 В, то есть Е > – ΔH/2F и процесс экзотермический. Величину избыточного тепла ΔQ можно посчитать так: ΔQ = nF (Е – Еобр)

Таким образом, Е = – (ΔH – ΔQ – ТΔS)/(nF)

Термический кпд электролизной ячейки определяется как ηт = ΔH/(nFE). Общий (энергетический) кпд можно выразить как ηэ = ΔH/W (W – общая подведенная энергия: электрическая и тепловая). А отношение термонейтрального напряжения ячейки к фактически действующему характеризует тепловую эффективность электролиза.

Расходные статьи

При нормальных условиях на получение 1 м3 Н2 и 0,5 м3 О2 теоретически (Е = 1,23 В) потребовалось бы 2,95 кВт*ч электроэнергии. При термонейтральном напряжении (1,48 В) необходимо 3,54 кВт*ч. Реальный же расход электроэнергии равен 4,0-4,5 кВт*часа.

При нормальных условиях для получения 1 м3 Н2 и 0,5 м3 О2 теоретически необходимо 805 г воды. Реальный расход воды составляет 820-850 г.

Влияние температуры

Эндотермичность электролиза воды нам лишь на пользу: с повышением температуры снижается Еобр – следовательно, уменьшается и потребная для дела электроэнергия, так как кпд процесса растёт. Напряжение, соответствующее изменению свободной энергии («обратимое»), также изменяется с температурой: её повышение понижает Еобр вплоть до 0,99 В (при 7300С). В то же время напряжение, соответствующее изменению энтальпии («термонейтральное»), лишь слегка меняется с температурой: от 1,47 В при 250С до 1,50 В при 3000С.

(На графике: А – область, где водород не может быть получен; В – для получения Н2 используется электроэнергия и тепло; С – электроэнергия производит Н2 и тепло).

Зависимость напряжения на клеммах водородных электролизеров от плотности тока:

а – промышленные электролизеры 1950...1960 гг.;

б – электролизные установки 70-х годов;

в – электролизеры начала 80-х;

1 – напряжение, соотв. энтальпии реакции (–ΔН);

2 – напряжение, соответствующее энергии Гиббса реакции (–ΔG).

Кубашевский даёт формулу связи между ΔG для водяного пара и температурой в интервале 0…1000°C:

ΔG = (–246,46 + 0,0548*Т) кДж/моль

(Значения ΔG, кДж/моль, при различных температурах: 222 – при 1750С, 219 – при 2270С, 177 – при 10000С).

При повышении температуры уменьшается не только теоретическая величина напряжения разложения воды, но и реальная, так как увеличивается скорость электродных процессов и соответственно уменьшается перенапряжение как на катоде, так и на аноде. В результате при высокотемпературном электролизе достигается значительная экономия электроэнергии (к примеру, при 10000С расход электроэнергии падает до 3 кВт*ч на 1м3 водорода при нормальных условиях – почти как в теории!). Основная трудность, однако, заключается в высоком омическом сопротивлении используемого в этих условиях твёрдого электролита, вследствие чего соответствующие электролитические ячейки работают  при напряжении около 1,5 В (при 9000С).

Электролиз воды под давлением

В 1927 г. Haгepaт открыл благоприятное влияние давления на электролиз воды.

Потенциал обратимого газового электрода зависит от давления согласно уравнению Гельмгольца:

Е = Е0 + (RT/nF) ln(Р/Р0)

(здесь Е и Е0 – потенциалы при давлениях Р и Р0)

Таким образом, пренебрегая перенапряжением, при получении водорода при повышенном давлении требуется дополнительная электрическая работа 2,3RT*IgР, где Р – давление внутри ячейки. Эта дополнительная работа при рабочих давлениях 2 и 10 МПа составляет соответственно 11,6 и 17,3 кДж (250С) либо 38 и 56 кДж (7270С).

Преимущества промышленных электролизеров, работающих под давлением:

- меньше удельная потребляемая мощность (т.е., более высокий кпд);

- выше рабочая температура электролиза;

- автоматическая компрессия газа;

- меньшие габариты установки

Плотность тока, перенапряжение, электроды и диафрагмы

Напряжение выше теоретического необходимо, чтобы реакция шла с заметной скоростью. Это избыточное по сравнению с теоретическим напряжение называется перенапряжением. Общее перенапряжение складывается из:

- омического падения напряжения в электролите и диафрагме;

- падения напряжения на электродах и контактах;

- перенапряжения выделения водорода и кислорода на электродах;

- концентрационной поляризации.

Омическое падение напряжения: Δφом = IR (где R – сопротивление электролита и диафрагмы); связанные с ним затраты электроэнергии равны Wом = I2R и выделяются в виде тепла. Снизить омические потери можно, повысив температуру процесса, используя спец. диафрагмы, низкоомные электролиты, уменьшив расстояние между электродами...

Перенапряжение выделения водорода сильно зависит от материала катода и растёт с ростом плотности тока (эта зависимость впервые установлена Тафелем ещё в 1905 г.): Δφкат = а+b lg i (i – плотность тока; а и b – константы, зависящие от температуры, материала электрода, состояния eгo поверхности и др.). К примеру, перенапряжение водорода на платине при низких плотностях тока стремится к нулю, а на никеле всегда выше 0,4 В. Уравнение Тафеля справедливо и для кислородного электрода. Чтобы снизить эти перенапряжения, используют высокопористые электроды, специальные каталитические добавки и пр. Действие катализатора коренится в образовании комплекса с материалом электрода, что облегчает адсорбцию на нём ионов. Правда, эффективность большинства катализаторов для кислородного электрода до сих пор остаётся неважной…

Концентрационная поляризация связана с обеднением приэлектродных зон разряжающимися ионами и в случае электролиза воды обычно незначительна.

С целью повышения кпд электролиза действующие потенциалы могут быть понижены использованием электродов с каталитически активными металлами либо подвергнутых повышающей их пористость обработке.

…

Для разделения Н2 и О2 необходима газонепроницаемая диафрагма, проницаемая в то же время для Н+ и OH-. Диафрагмы не сильно влияют на внутреннее сопротивление ячейки. Главное, чтобы они были коррозионно- и температуростойкими, имели минимальный размер пор. Диафрагмы обычно делают из асбеста или спец. пластмасс...

Энергозатраты в процессе электролиза

В промышленных электролизах воды вследствие необратимых потерь напряжение на электродах всегда превышает теоретическое (1,7 В) и практически составляет 1,8-2,9 В. К примеру, если в двухполюсном электролизере процесс идёт при нормальном давлении и плотностях тока от 500 до 2500 А/м2 (0,2-1,0 м3 Н2 с 1м2 поверхности электрода в час), то для выработки 1м3 Н2 нужно 4,3-4,6 кВт*ч. В серийных электролизерах выcoкoгo давления (до 3,0 МПа) потребление электроэнергии около 4,5 кВт*ч/м3 Н2, и при КПД 85% полезный расход составляет примерно 3,5 кВт*ч/м3 Н2 или 39 МВт*ч на 1 тонну водорода.

Старые «совковые» электролизеры работают при 330-350 К и атмосферном давлении, при этом их электрическая эффективность около 54-64%, что соответствует напряжению 1,90-2,25 В на ячейку. А вот новейшие электролизеры гораздо эффективнее. Так, аппараты фирмы Electric Power Devеlopment, работающие при высоких температуре и давлении, имеют КПД 90%. Электролизеры фирм General Electric Со. (с твёрдым полимерным электролитом) и Teledyne (щелочная ячейка) тоже с КПД до 90%. А высокотемпературные германские электролизеры, рассчитанные на работу при 1170 К, – те и вовсе «арбайтен» с почти 100%-ной отдачей!

В настоящее время в промышленных электролизерах используют ячейки двух типов: монополярные («танк») и биполярные («фильтрпресс»). Монополярный электролизер – это, в сущности, ряд параллельно соединённых ячеек, тогда как биполярный состоит из серии таковых. Монополярная ячейка работает при плотностях тока 1100-1600, биполярная – 1600-2100 А/м2. Ячейки служат более 20 лет.

Даже несмотря на сильную оксидированность такого анода, в рядовых аппаратах оба электрода никелевые – чисто из экономических соображений. Никель годится до температур не более 420 К, так как выше 500 К NiOx реагируют со щёлочью. Зато платина в качестве анода – то, что надо! Это дорогой, но очень эффективный электрод. Да и проводимость платины гораздо лучше никелевой, поэтому она незаменима в случае высоких температур. Платину можно использовать в виде очень тонкого слоя (2-10 г/м2) – вовсе не обязательно разоряться на компактный анод.

При обычных методах электролиза воды процесс ведут при температуре 60-850С и плотностях тока 1200-2500 А/м2. Энергозатраты на получение 1м3 Н2 колеблются в пределах 4,5-6 кВт*ч, расход воды – около 0,9 л...

ТТХ совpeмeннoгo электролизера (Teledyne Energy)

Работа водородной установки основана на электролизе 25% раствора КОН в электролизном блоке типа «фильтрпресс». Водород получают под давлением 0,8 МПа, отделяют от электролита, подвергают каталитической обработке (для удаления следов кислорода) и высушивают в системе молекулярных сит. Номинальная производительность электролизнoгo блока – 1,25 т/сут, однако установка может выдавать от 32 до 145% номинальной производительности.

Установка полностью автоматизирована. Все сосуды и трубопроводы – из нержавеющей стали. Электролизный блок включает также систему для получения кислорода.

Электролиз при высокой температуре

По этому методу электролизу подвергают водяной пар при температурах 900-1300 K в электролизере с оксидно-циркониевой керамикой (впервые осуществлено в 1966 г.). ОЦ-керамика служит проводником ионов кислорода и работает как мембрана и электролит одновременно. Преимущества этого метода – малые омические потери и отсутствие перенапряжения. Но техническая сложность в том, что при таких температурах всеrда образуется смесь водорода с водяным паром, разделить которые можно лишь путём охлаждения и конденсации, что трудно и дорого. Чтобы работать при повышенных плотностях тока и понизить омические потери, применяют нанесённый на мембраны электролит, используя в качестве адсорбентов полимеры типа тефлона. В таких системах не нужны никакие кислые или щелочные добавки.

Американская General Electric использовала твёрдый электролит на основе высокополимерных фторированных сульфокислот, которые при насыщении водой проницаемы для ионов гидроксония и обладают низким электрическим сопротивлением (~0,15 Ом*см). Параметры электролиза: плотность тока 1-2*104 А/м2, температура процесса 390 К, давление – до 20 МПа. Электролит – пластина 0,25-0,5 мм, свободная от кислот или оснований: её ионная проводимость обеспечивается за счёт подвижности гидратированных Н+ (эти ионы движутся через слой электролита, переходя от одной сульфокислотной группы к друrой). Вода на аноде разлагается с образованием кислорода, ионов водорода и электронов. Ионы водорода диффундируют через твёрдый полимерный электролит и попадают на катод. Электроны проходят через внешний контур и достигают водородноrо электрода, где осуществляется рекомбинация водородных ионов и электронов с образованием молекулярного водорода. По анонсам фирмы, продолжительность работы такого электролита 30-40 тыс. ч. Кстати: электроды не обязательно должны быть стойкими против кислот или щелочей – ведь электролит адсорбирован на мембране. В качестве катода можно использовать платиновую чернь, анода – металлооксидный катализатор.

Характеристики процесса:

- плотность тока, А/см2 			1,1…2,0;

- напряжение, В 				1,78…1,85;

- потребление энергии, кВт*ч/м3 Н2	3,9…4,0;

- давление, МПа 				0,2…6,0;

- температура, 0С 				120.

Преимущества полимерных электролитов:

- электролитическая ячейка может работать при больших перепадах давления;

- концентрация электролита постоянна, отсутствует его циркуляция;

- в системе отсутствуют циркулирующие aгeнты (кислоты или щёлочи);

- расход электроэнергии снижается до 4…4,5 кВт*ч/мЗ Н2;

- простота конструкции электродов (тонкие слои платиновой черни, нанесённые с обеих сторон пластины полимерноrо электролита).

Зависимость расхода электроэнергии от плотности тока:

1 – электролиз водяноrо пара в ячейке с твёрдым электродом;

2 – установки высокогo давления с пористыми электродами;

3 – обычные ячейки

General Electric исследовала процессы электролиза воды при высоких температурах с использованием твёрдоrо электролита на основе ZrO2 (с присадками кальция и редкоземельных оксидов). Эти ячейки работают так же, как и ячейки с твёрдым полимерным электролитом, но при температурах 800…1100 К (и даже 1500 К!). В таких условиях выход по току превышает 100%, и значительную часть энергии, требуемой для разложения воды, подают в виде тепла – очищенных котельных газов, от атомного реактора и т.п..

Вследствие уменьшения изменения свободной энерrии для реакции разложения воды теоретическая потребность в электроэнерrии при 1300 К меньше, чем при комнатной температуре (примерно на 25%). Перенапряжение при высоких температурах незначительно, что позволяет осуществлять работу ячейки при высоких плотностях тока. Тепловая потребность электролиза может быть покрыта за счёт омических потерь в ячейке либо от внешнеrо высокотемпературноrо источника дешёвой тепловой энергии. Электролит – на основе ZrO2 или β-Al2O3 (рабочая температура – до 10000С). Высокотемпературные катоды делают из Ni или Со (+10% ZrО2), аноды – из электронно-проводящих оксидов...

Требования, предъявляемые к твёрдому электролиту:

1) высокая проводимость для ионов О2–;

2) невысокая электронная проводимость;

3) стабильность структуры;

4) газонепроницаемость;

5) стабильность всех свойств вплоть до 1300 К.

Схемы элeктролиза водяного пара на твёрдых электролитах:

а) «Полимерная мембрана»:

1 – катод; 2 – полимерная мембрана; 3 – анод;

реакция на катоде: 4Н+ + 4e– => 2H2;

реакция на аноде: 2Н2О => 4е– + 4Н+ +O2;

б) «Твёрдый катализатор»:

1 – катод (Ni+10% ZrO2);

2 – анод (ABOx, rде A – Sr, Ca, Ва, Mg; B – AI, Тi);

катодная рeакция: H2O+2e– => Н2 + O2–;

анодная реакция: O2– => ½ O2 + 2e–;

температура электролиза 1100...15000К

Показатели, достигнутые при электролизе водяных паров на твёрдом электролите:

- плотность тока 		до 3,76 А/см2;

- рабочее напряжение 	1,2…1,8 В;

- температура 			до 1400 К;

- энергопотребление 		3,2 кВт*ч/м3 Н2.

Электролиз водяного пара при 2000 К может быть осуществлён при напряжении всего 0,7В с эффективностью до 80%. Для этоrо пригоден электролизер с катодом из никелевой металлокерамики и плакированным оксидами индия анодом. В качестве электролита можно использовать оксиды циркония-иттрия, осаждаемые на электродах тонким слоем.

«Пористые электроды + высокое давление»

Фирма Ellis Chalmers (США) применила технологию, используемую в топливных элементах. Особенность её новейшего электролизера – пористые никелевые электроды с высокой удельной поверхностью (см. рисунок ниже, слева): газы удаляются с их противоположных сторон, минимизируя, таким образом, поляризационные эффекты.

Каждая ячейка состоит из двух пористых никелевых электродов с нанесёнными на них платиновыми катализаторами, разделённых тонкой асбестовой матрицей. Электролит (25% раствор КОН) поступает в асбестовую матрицу через электроды, а продукционные газы в противотоке выходят в газовое пространство (также через электроды). Этот процесс возможно вести при плотностях тока от 0,9…1,8 до 3,5 А/см2, температурах от 150 до 350 0С, давлениях 3…21 МПа. Затраты энергии – 4,1...4,5 кВт*ч/м3 Н2.

Конструкция конечной ячейки Ellis-Chalmers:

1 – катод;

2 – днище;

3 – полость для О2;

4 – полость для Н2;

5 – биполярная плита;

6 – анод;

7 – асбестовая матрица;

8 – прокладки.

Схема высокотемп. установки с твёрдым электролитом для электролиза водяного пара:

1 – трубка;

2 – электроды;

3 – собирательная шина (анод);

4 – анодное покрытие;

5 – трубчатый электролит (ZrO2–V2O5);

6 – трубчатый лист и сборная шина (катод);

катодная реакция: H2О+2e– => Н2 + О2–;

анодная реакция: О2– => ½О2 +2e–

Фирма GeneraI Electric Со. применила электролизеры парофазноrо типа (см. схему чуть выше, справа). Водяной пар при 1700 К вместе с 2%-ной примесью термального водорода проходит через керамическую трубу (смесь ZrO2 с 13-14% Y2O3 или Yb2O3) – твёрдый электролит. Внешняя сторона (анод) частично покрыта неокисляющимся материалом. На внутренней стороне трубы в качестве катода нанесён слой никеля. Катодная реакция: Н2О + 2е– => Н2 + O2–. Водород увлажняется водяным паром. Ионы кислорода проникают через твёрдый электролит к внешней стенке – аноду: О2– => ½ О2 + 2е–.

Этот парофазный электролизер работает при 1400 К и плотностях тока до 37600 А/м2. Потребляемая энерrия – менее 3,2 кВт*ч/м3 водорода.

Электролиз воды в обращённых топливных элементах

Испытана парофазовая ячейка (Траб = 800…1300 К) с ортосиликатом циркония в качестве твёрдого электролита. Последний для лучшей проводимости стабилизирован оксидом кальция или железа. Энергопотребление в такой ячейке 2,8 кВт*ч/м3 Н2.

Водород образуется в ячейках диссоциации, которые мoгут быть представлены как обращённые топливные элементы. Преимущество таких ячеек по сравнению с обычными электролизерами – высокая рабочая температура процесса, а, следовательно, и кпд.

В топливном элементе избыток электронов на аноде. В случае же обращённоrо топливноrо элемента наоборот – избыток е– на катоде, где идёт реакция: 2Н– => Н2 + 2е–. А ОН– отдают свои электроны на аноде: 2ОH– => Н2О + ½О2 – 2e–. Однако на аноде они могут также окислять горючий газ, например: 2ОН–+ СО => СО2 + Н2О + 2е–. В первом случае анод называется «кислородным», во втором – «анодом деполяризации». Термодинамически последний явно предпочтительнее.

Суть деполяризатора в том, что он реагирует с образующимся на аноде О2 (или О2–), вследствие чего поляризационный потенциал снижается на 0,05…0,06 В и равновесие сдвигается в сторону ↑Н2 и ↑О2 ввиду постоянноrо удаления образовавшегося кислорода. В качестве деполяризаторов можно использовать SО2, NО2, СО, углеводороды…

Важно: при использовании деполяризованных электродов аноды и катоды изготовляют из одноrо и тoгo же материала.

Схема электродных процессов на установках по электролизу водяных паров с твёрдым электролитом и использованием эффекта деполяризации:

1 – катод (Ni+10% ZrО2);

2 – анод (Ni+ 10% ZrО2);

катодная реакция: Н2О+ +2е– => Н2+O2–;

анодная реакция: О2– +СО => CO2 + 2e–

Применение газа-восстановителя экономически более выгодно, чем ячейка с кислородным анодом, ведь расход энерrии с деполяризованным анодом – всего 2,5 кВт*ч/м3 Н2. К тому же, в батареях с деполяризованным анодом можно использовать никель…

Разработаны и комбинированные процессы на основе высокотемпературных анионных мембран с твёрдым электролитом – ведь они дают более дешёвый водород, чем при электролизе.

Одна из таких схем – на рис. 7.8.

Получение водорода электролизом воды

в сочетании с газификацией твёрдого горючего

Путём электролиза уrольной пульпы удалось осуществить процесс, в котором электролиз воды (Н2О(ж) => H2(г) + ½O2(г); ΔG298 = 237,39 кДж/моль) сопряжён с окислением yглерода (С(тв) + O2(г) => CO2(г); ΔG298 = – 394,65 кДж/моль).

Процесс протекает по следующим реакциям:

- на аноде С + 2Н2О  СО2 + 4Н+ + 4е–,

- на катоде 4Н+ + 4e–  2Н2,

Суммарно: С + 2Н2О => 2Н2 + СO2; ΔG298 = 80,1 кДж/моль.

Нюансы:

1) энергия активации составляет 37-52 кДж/моль;

2) для высоких скоростей ЭГ нужен непосредственный контакт угля с анодом;

3) скорость электрогазификации (ЭГ) зависит от концентрации угольной суспензии, размеров частиц и потенциала ячейки.

Особенность метода в том, что в качестве электролита используют не раствор щёлочи, а водную суспензию угольной пыли: угольная пульпа помещена в электрохимическую ячейку, где она непосредственно контактирует с анодом. (Катод изолирован от суспензии и погружён в кислотный электролит). В катодном пространстве образуется чистый водород, на аноде – смесь СО2 (95%) и СО (5%); зола и угольная сера – в остатке.

При 550 К скорость процесса достигает промышленного уровня. Потребность в электроэнергии – около 50% от обычного (рабочее напряжение на ячейке – всего 0,8-1,0 В).

Исследуется двухступенчатый электролиз и сжигание горючего с использованием продуктов сгорания в газовой турбине. Процесс может осуществляться с использованием тепла газоохлаждаемого aтoмнoгo реактора. Оптимальные значения основных параметров при использовании угля:

- температура гелиевоrо теплоносителя на выходе из реактора – 1200 К;

- избыточное давление гелия в первичном контуре – 21,1 МПа, во вторичном – 4 МПа;

- давление в реакторе сжигания угля – 10 МПа,

- давление газов на выходе из турбины – 0,005 МПа,

- давление в электролизере – 2,07 МПа (при плотности тока 1кА/м2).

Процесс отличается экологической чистотой и высоким энергетическим КПД.

Возможна и простейшая комбинация электролиза воды с газификацией твёрдого горючего для наиболее экономичного использования отбросного кислорода:

Получение водорода из воды и угля в поглотительной жидкости

Суть процесса – электролиз суспензии угля в воде. Электролиз осуществляют при повышенных температуре и давлении в потоке циркулирующей через систему инертной поглотительной жидкости, смывающей газы с электродов (это способствует деполяризации электродов и протеканию прямой реакции). Теоретический расход энергии равен 39,77 кДж/моль водорода (напряжение на электродах 0,21В), тогда как в обычном электролизере требуется вшестеро больше – 241,58 кДж/моль Н2 (1,23 В).

Уголь измельчают до частиц размером менее 100 мкм, суспендируют в подкисленной до рН 4-6 воде (в весовом соотношении 1:3) и раздельными потоками подают к аноду и катоду электролизера. Процесс ведут при 1800С и таком давлении, чтоб вода не кипела; плотность тока 25 А/см2, напряжение – 2,5 В...

В качестве поглотительной жидкости рекомендуют фторуглероды (С > 8) или эфиры типа CF2(CF2)nО. Степень насыщения ПЖ поддерживают на уровне 25%, скорость движения – 0,6 м/с. Её насыщенный поток направляют в сепаратор, где при сбросе давления выделяется 1,25 кг/мин Н2 и 13,8 кг/мин СО2. (Кстати: желательно, чтобы плотность поглотительной жидкости была выше единицы).

Получение водорода из смеси воды, угля и гашёной извести

Водород в этом случае получают по реакции:

С + Н2О + Са(ОН)2  СаСO3 + 4Н+ + 4е–

(отходы – смесь СаСОз и непрореагировавшего угля).

Природный уголь (сод. углерода >60%) измельчают и смешивают с гашёной известью и водой в соотношении 1:10:100. Полученную суспензию подвергают электролизу в ячейке специальной конструкции с платиновыми электродами, разделёнными проницаемой перегородкой из спечённого стеклянного порошка. Электролит нагревают и перемешивают магнитной мешалкой.