# ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 2014 ГОДА

## По физике — И.Акасаки, Х.Амано, С.Накамура

П Р И Р О Д А • № 1 • 2015

Нобелевская премия по физике 2014 года присуждена профессорам Исаму Акасаки и Хироси Амано из Университета г.Нагоя (Япония), а также профессору Сюдзи Накамура из Университета Калифорнии (США) за создание ярких синих светодиодов (СД) и, на их основе, СД белого свечения [1-3]. Решая фундаментальные задачи о квантовых структурах малой размерности в твердых телах, лауреаты дали старт революции в прикладной проблеме освещения, которая приведет к значительной экономии электроэнергии. Присуждение премии в данном случае показывает, что нет жесткой границы между фундаментальной и прикладной наукой, они действуют вместе как единое целое.

Исаму Акасаки (Isamu Akasaki) родился в 1929 г. в г.Тиран (Япония), в 1952 г. окончил Научную школу Университета Киото и начал карьеру в промышленности, а с 1959 г. занялся исследовательской и преподавательской работой в Университете г.Нагоя (Япония). В 1964 г. получил там докторскую степень и параллельно возглавил лабораторию фундаментальных исследований компании Мацусито. В 1981 г. стал профессором Университета г.Нагоя, а с 1992 г., выйдя на пенсию, — его почетным профессором и профессором Университета Мейдзо (Нагоя, Япония).

Хироси Амано (Hiroshi Amano), родившийся в 1960 г. в г.Хамамацу (Япония), окончил инженерный факультет Университета г.Нагоя в 1983 г., остался там в аспирантуре и защитил диссертацию в 1989 г. С 1992 по 2010 г. работал в Университете Мейдзо, став профессором в 2002 г., затем вернулся в альма-матер на должность профессора.

Сюдзи Накамура (Shuji Nakamura), американский гражданин, уроженец японской префектуры Эхиме (1954). Учился в Университете г.Токусима (выпускник 1979 г.), где в 1994 г. защитил диссертацию по электротехнике. В 1979 г. начал работать в компании «Ничия Кемикал» (Япония), выезжал на стажировку в США, а с 2000 г. получил должность профессора в Калифорнийском университете (Санта-Барбара). Имеет более 200 американских и 300 японских патентов.

И.Акасаки, Х.Амано, С.Накамура совершили прорыв в создании ярких синих и «белых» светодиодов на основе гетероструктур с квантовыми ямами из нитрида галлия типа InGaN/AlGaN/GaN [4, 5]. Светодиоды представляют собой полупроводниковые приборы — источники света, работа которых базируется на преобразовании электрической энергии в световую [3]. Свет, отвечающий ширине запрещенной зоны, излучается при рекомбинации электронов, возбужденных в зону проводимости, и оставшихся в валентной зоне дырок. В настоящее время излучение СД занимает широкий диапазон длин волн, от инфракрасного до ультрафиолетового. Первые СД были разработаны и созданы в 50-х…60-х годах XX в. в ряде лабораторий. Их длины волн излучения имели различные значения, но лежали в интервале от инфракрасного лишь до зеленого цвета. Чтобы получить с помощью таких источников синий цвет свечения, понадобилось существенно больше времени — более 30 лет. Для этого нужно было разработать технологию выращивания кристаллов высокого качества на основе полупроводниковых материалов с большей шириной запрещенной зоны. Решать задачу пришлось на уровне высоких технологий: были созданы установки для роста кристаллов методом металлоорганической газовой эпитаксии, с помощью которых было обеспечено контролируемое легирование слоев широкозонных полупроводников с p-типом проводимости.

Это стало возможным к концу 80-х годов прошлого века, когда удалось реализовать p-тип проводимости и создать большую концентрацию дырок в нитриде галлия (GaN), легированного акцептором магнием. Для получения эффективных светодиодных структур синего цвета свечения потребовалось также разработать технологии выращивания твердых растворов на основе InGaN и AlGaN с различным содержанием индия и алюминия и создания многослойных структур InGaN/AlGaN/GaN с активной областью малой толщины — p-n-гетеропереходом в структурах с квантовыми ямами.

Впервые излучение, генерируемое в твердом теле при протекании электрического тока, было обнаружено Генри Джозефом Раундом в 1907 г. в лаборатории Гульельмо Маркони [6]. Раунд заметил, что свечение возникает при приложении напряжения к точечному контакту металла с карборундом (SiC, карбидом кремния). При низких напряжениях наблюдался желтый свет, а с повышением напряжения добавлялись другие цвета. Советский физик Олег Владимирович Лосев также обнаружил этот эффект — в 1920-1930-х годах он подробно исследовал свечение полупроводника в контакте металл-полупроводник и отмечал: «Здесь происходит совершенно своеобразный электронный разряд, не имеющий, как показывает опыт, накаленных электродов». Свечение было «безынерционное», т.е. не имеющее заметного послесвечения. Лосев получил патент на «световое реле для быстрой телеграфной и телефонной связи, для передачи изображений на расстоянии» и назвал возможный прибор безынертным источником света. Это, по существу, было изобретением светодиода и предсказанием современной оптоэлектроники [4-7]. Стоит отметить, что данные результаты были получены задолго до создания современной электронной теории полупроводников.

Развитие физики твердого тела и особенно физики полупроводников в 1940-х годах позволило понять принцип работы p-n-переходов, что привело к изобретению транзистора в США в 1947 г. (Нобелевская премия 1956 г. У.Шокли, Дж.Бардина и У.Брэттена). Стало ясно, что p-n-переход, контакт двух областей соответственно с дырочным и электронным типом проводимости, может быть перспективным для излучения света. В 1951 г. К.Леховец с коллегами в США [8] попытались объяснить электролюминесценцию в SiC как результат инжекции носителей в контакте металл-полупроводник с последующей излучательной рекомбинацией электронов и дырок. Однако наблюдаемая энергия фотона оказалась меньше ширины запрещенной зоны SiC, и авторы предположили, что излучательная рекомбинация, скорее всего, происходит на примесях или дефектах кристаллической решетки. В 1955 г. инжекционная электролюминесценция была обнаружена в ряде полупроводниковых структур типа AIIIBV [9]. В 1955-1956 гг. Дж.Хейнс показал, что электролюминесценция наблюдается в германии и кремнии; она была объяснена излучательной рекомбинацией электронов и дырок в области p-n-перехода [6, 10], рис.1.

За последующие несколько лет были разработаны методы, позволяющие создавать эффективные р-n-переходы в арсениде галлия (GaAs). Этот полупроводник — прямозонный, поэтому в нем велика вероятность рекомбинации электронов и дырок без участия фононов. Ширина запрещенной зоны GaAs при комнатной температуре составляет 1,4 эВ, что соответствует излучению  в инфракрасном диапазоне. Летом 1962 г. появилось сообщение о наблюдении излучения в GaAs [11], а через несколько месяцев независимо и практически одновременно тремя исследовательскими группами было обнаружено и когерентное (лазерное) излучение в GaAs при температуре жидкого азота (77 К) [6]. Но прошло еще несколько лет, прежде чем лазерные диоды получили широкое распространение.

Жорес Иванович Алфёров и его группа в Физико-техническом институте им. А.Ф.Иоффе в 60-х годах прошлого века исследовали гетероструктуры соединений типа АIIIВV на основе арсенида галлия. Было показано, что в двойных гетероструктурах AlxGa1–xAs/GaAs/AlxGa1–xAs эффективность излучательной рекомбинации — внутренний квантовый выход излучения — достигает 99,7%. За эти работы Ж.И.Алфёров (совместно с Г.Кремером) был удостоен Нобелевской премии 2000 года. Появление гетероструктур позволило локализовать носители в квантовых ямах таких структур при одновременном снижении оптических потерь. Лазерные диоды стали работать в непрерывном режиме при комнатной температуре, что открыло дорогу для их использования в различных областях науки и техники.

В конце 1950-х годов начались исследования электролюминесценции фосфида галлия (GaP) [6, 9], ширина запрещенной зоны которого равняется 2,2 эВ. Определенные трудности на пути создания светодиодов на его основе возникли по причине того, что GaP — непрямозонный полупроводник и рекомбинация носителей в нем возможна лишь с участием фононов, что снижает ее вероятность и, как следствие, эффективность излучения. Скачок в создании эффективных СД на основе GaP был сделан параллельно тремя исследовательскими группами из Германии, Великобритании и США [6]. Использование различных легирующих примесей, например Zn-O или -N в разных концентрациях, позволили исследователям получить целый ряд длин волн излучения в диапазоне от красного до желто-зеленого цвета. К концу 1960-х годов многие производители в разных странах начали промышленно изготавливать красные и желто-зеленые СД на основе GaP [12].

У кристаллов твердых растворов GaAs1-xPx длина волны излучения может быть короче, чем у аналогов из GaAs, и достигать видимого диапазона, в то время как запрещенная зона остается прямой для значения параметра х ниже 0.45. Н.Холоньяк-младший с коллегами в конце 1950-х годов начали заниматься проблемой создания p-n-переходов в таких соединениях, и им удалось сделать из них СД. В 1962 г. был создан лазерный диод с длиной волны излучения 710 нм (красный диапазон) [6, 13].

Получение синего света в полупроводниковом кристалле оказалось значительно более трудной задачей. Ранние попытки построить источник синего света на базе материалов ZnSe и SiC успеха не имели. Материалом, который смог позволить разработать синие СД, стал нитрид галлия. GaN — прямозонный полупроводник типа AIIIBV со структурой кристаллической решетки типа вюрцита. Его выращивают на подложках из сапфира (Al2O3) или SiC, несмотря на различие постоянных кристаллической решетки. Для легирования GaN используют, например, кремний (для создания n-типа проводимости) и магний (для p-типа проводимости). Нелегированный GaN имеет n-тип проводимости, ширина его запрещенной зоны равна 3,4 эВ при комнатной температуре, что соответствует длине волны излучения в ультрафиолетовой области. К сожалению, легирование вносит изменения в технологический процесс роста GaN, по причине чего материал становится хрупким.

О создании эффективных источников излучения на основе GaN серьезно думали несколько исследовательских групп уже в конце 1950-х годов. Г.Гриммайс и H.Кельманс получили эффективную фотолюминесценцию GaN в широком спектральном диапазоне, используя различные активаторы [6]. Но в то время вырастить кристаллы GaN было очень трудно, исследовались только небольшие порошковые образцы, а создать p-n-переход в таком материале технологически было невозможно.

Первые кристаллы GaN были выращены в конце 1960-х годов методом хлоридно-гидридной эпитаксии (HVPE) [6, 14]. Изучением технологии роста и легирования GaN с целью разработки синих светодиодов занимались ряд лабораторий в Соединенных Штатах, Японии и Европе [6, 15]. Возникшие проблемы казались непреодолимыми: шероховатость поверхности не контролировалась, большая концентрация примесей переходных металлов загрязняла выращенный материал. Легирование p-области акцепторными примесями сопровождалось компенсацией отрицательных ионов акцепторов положительными ионами Н+. Роль водорода в то время еще не была изучена.

Ж.И.Панков, ведущий ученый в данной области, писал, что, несмотря на значительный прогресс в изучении GaN, произошедший в те годы, многое еще только предстоит сделать [6]. Основными целями в технологии выращивания GaN, по его мнению, должны были быть синтез объемных монокристаллов, а также обеспечение эффективного легирования мелкими акцепторами для достижения высоких концентраций дырок в материале p-типа.

В 1970-х годах были разработаны новые методы выращивания кристаллов, а именно молекулярно-лучевая эпитаксия (MBE) [6] и металлоорганическая газофазная эпитаксия (MOVPE) [6]. Были предприняты усилия по выращиванию GaN этими методами [6]. Исаму Акасаки начал изучать GaN в 1974 г., в то время он работал в Исследовательском центре компании «Мацусита» в Токио. В 1981 г. он занял должность профессора в университете г.Нагоя и продолжил исследования GaN вместе с Хироси Амано и другими сотрудниками. Первые кристаллы GaN высокого качества и с хорошими оптическими характеристиками были получены ими методом MOVPE в 1986 г. [6, 15]. Прорыв стал результатом целой серии экспериментов и наблюдений. Тонкий (30 нм) слой из поликристаллического AlN осадили на подложке из сапфира при низкой температуре (500°C), а затем нагрели до температуры роста GaN (1000°C). В процессе нагрева слой приобретал текстуру мелких кристаллитов с определенной ориентацией, на которых можно было выращивать GaN. Плотность дислокаций растущего кристалла GaN вначале была высокой, но быстро уменьшалась после образования слоя толщиной в несколько микрометров. Исследователям удалось получить слои с поверхностью высокого качества, что было важно для последующего выращивания тонких многослойных структур. Кроме того, оказалось возможным растить слои n-GaN с существенно более низкой концентрацией электронов. Сюдзи Накамура, будучи сотрудником японской химической компании «Ничия Кемикал», позже разработал аналогичный метод, где AlN был заменен тонким слоем GaN, выращенным при низкой температуре [15]. Одной из основных проблем для изготовления p-n-переходов была трудность с легированием p-GaN — нужно было создать контролируемый технологический процесс, обеспечивающий большую концентрациию дырок.

На физическом факультете Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова в 1981-1982 гг. группа Г.В.Сапарина и М.В.Чукичева показала, что в GaN возможна активация акцепторов Zn электронным пучком в растровом электронном микроскопе. Исследователи использовали это для оптической записи информации с шириной линии менее 1 мкм [15-17].

В конце 1980-х годов Акасаки, Амано и их коллеги сделали важный дальнейший шаг в этом направлении. Они продемонстрировали, что с помощью сканирующего электронного микроскопа можно создать слой GaN с активированными акцепторами Zn [6, 15]. Подобным же образом облучение электронами приводило к улучшению излучающих свойств GaN, легированного акцепторами Mg [6, 15]. Это открытие стало важным прорывом на пути к созданию p-n-переходов в GaN.

Объяснение эффекта электронного облучения было дано как в работах МГУ [16, 17], так и в статье Накамуры и его коллег [18]. Ионы акцепторов Mg– или Zn– образуют комплексы с ионами водорода H+, материал становится компенсированным. Иначе говоря, при легировании акцепторами дырки не образуются. Подобный эффект нейтрализации примесей водородом был известен из работ группы Панкова по другим материалам [6, 15]. Действие электронного пучка, нагревающего GaN:Mg до температур выше 400°С, разделяет комплексы Mg-Н и активирует акцепторы. Накамура показал, что термическая обработка — отжиг в атмосфере азота N2 — тоже приводит к активации акцепторов Mg.

Важнейшим шагом в разработке эффективных синих светодиодов было создание технологии выращивания и легирование p-типа твердых растворов на основе нитридов, AlGaN, InGaN, которые необходимы для получения гетероструктур. Такие гетероструктуры были созданы в начале 90-х годов исследовательскими группами Акасаки и Накамуры [6, 15].

На рис.2 приведена энергетическая диаграмма двойной гетероструктуры с p-n-переходом p-GaN/p-AlGaN/InxGa1–xN/n-GaN при прямом токе. Дырки из p-области инжектируются в область InxGa1–xN с меньшей шириной запрещенной зоны и встречают потенциальный барьер, ограничивающий их инжекцию в n-область. В свою очередь, электроны из n-области инжектируются в область InxGa1–xN и встречают потенциальный барьер, ограничивающий их инжекцию в p-область.

Толщина потенциальной ямы d может быть сделана очень малой, сравнимой с длиной волны де-Бройля для электронов. Энергетический спектр электронов и дырок в такой системе зависит от толщины d в соответствии с законами квантовой механики — здесь говорят о квантовой яме. Инжекция в квантовую яму приводит к большой концентрации электронно_дырочных пар, и в ней увеличивается вероятность излучательной рекомбинации. Акасаки и его коллеги разработали структуры на основе AlGaN/GaN [1, 4, 6, 15]. Накамура с большим успехом использовал для создания гетеропереходов комбинации InGaN/AlGaN/GaN и InGaN/GaN, делая на их основе одиночные и множественные квантовые ямы [2, 6, 15, 19]. В 1994 г.  Накамура и его коллеги добились значения квантового выхода излучения такой структуры с квантовыми ямами 2,7%, используя двойной гетеропереход InGaN/ AlGaN/GaN (рис.3) [18]. Эти важные первые шаги открыли путь к разработке эффективных синих светодиодов. Обе исследовательские группы из Японии продолжали развивать технологию производства синих светодиодов в сторону повышения эффективности, а также расширения возможных приложений. Синее лазерное излучение на основе GaN-гетероструктур наблюдалось обеими группами в 1995-1996 гг. [1, 2, 6]. Группа в МГУ показала, что в синих светодиодах Накамуры внешний квантовый выход излучения достигает 9% [20].

Современные эффективные СД на основе гетероструктур GaN и его твердых растворов стали результатом целой серии прорывов в физике полупроводниковых кристаллов и в физике излучающих устройств на основе полупроводниковых гетеростурктур. Исследования оптических явлений в светодиодах позволили существенно повысить коэффициент вывода оптического излучения из прибора. История развития синих, зеленых, красных и «белых» СД проиллюстрирована на рис.4. Успешная разработка эффективных СД привела к возможности создания белых источников света. Одним из способов получения белого света может быть использование свечения одновременно нескольких СД разного цвета, а именно красного, зеленого и синего (рис.5,а). Если в комбинации с синим светодиодным кристаллом использовать люминофоры, которые при возбуждении синим светом имеют либо желто-зеленую полосу свечения, либо желто-зеленую с красным, то также возможно получить белый свет (рис.5,б и в). Подбирая различные люминофоры, относительную интенсивность синей и желто-зеленой полосы, добавляя дополнительный красный люминофор, можно менять цветовую температуру белого цвета.

Таким образом оттенок белого цвета можно изменять от «холодного» до «теплого» диапазона. Один из вариантов получения белого цвета — возбуждение трех люминофоров (красного, зеленого и синего) с помощью светодиодного кристалла УФ-диапазона (рис.5,г).

Стоит отметить, что в источниках света на основе СД в основном используются первые три упомянутых выше метода. Эти источники света, имеющие достаточно большой срок службы (более 50 тыс. ч), применяются сейчас в качестве замены ламп накаливания и разрядных ламп в светотехнических изделиях.

Сегодня белые СД на базе GaN служат основными источниками света в дисплеях на основе жидких кристаллов — в компьютерных мониторах и экранах телевизоров, а также в большинстве мобильных устройств (телефонах, планшетах, ноутбуках и т.д.). Синие и ультрафиолетовые диодные лазеры из GaN также используются для записи в компакт-дисках DVD; они необходимы для хранения информации, включая музыку, фотографии и фильмы. Будущие применения могут включать в себя использование ультрафиолетовых СД на основе AlGaN/GaN в системах очистки воды и воздуха, так как УФ-излучение обладает бактерицидным, противогрибковым и противовирусным действием. В последнее время начался новый этап в развитии светодиодного освещения. В конце 2011 г. светотехнические устройства со светодиодами из GaN превысили по световой отдаче традиционные источники освещения — лампы накаливания и разрядные лампы. Это означает революцию в светотехнике.

К.п.д. лампы накаливания (изобретена Томасом Эдисоном в 1879 г.) всего 4%, что соответствует световой отдаче ~16 лм/Вт. Световая отдача люминесцентной лампы (П.Купер Хьюитт, 1900 г.) достигает 70 лм/Вт. А у промышленно выпускаемых белых светодиодов этот параметр — более 100 лм/Вт, у лучших промышленных образцов — порядка 140 лм/Вт. (Рекордная светоотдача белых СД, достигнутая в 2014 г., превышает 300 лм/Вт, что соответствует КПД 50%).

Используемые для освещения белые светодиоды большей частью основаны на комбинации мощных синих кристаллов и различных люминофоров, преобразующих синий свет в белый. Помимо высокой эффективности СД имеют длительный срок службы. Стоимость светодиодов за последнее десятилетие упала в 20 раз, и они продолжают дешеветь; ожидается, что их цена в конце 2015 г. станет меньше, чем у соответствующих эффективных люминесцентных ламп. Рынок светодиодных источников освещения переживает бум. Заглядывая в будущее, можно предсказать, что трехцветные и многоцветные сборки светодиодов также найдут свою нишу для применения в освещении. Это позволит создать динамическое управление цветовой композицией, что существенно расширит области применения светодиодных светотехнических устройств.

Замена обычных ламп, особенно ламп накаливания, на светодиодные приведет к резкому снижению потребления электроэнергии (в промышленно развитых странах на освещение идет около 20-30% всего энергопотребления).

...

А.Н.Туркин,

кандидат физико-математических наук,

А.Э.Юнович,

доктор физико-математических наук

МГУ им.М.В.Ломоносова

### Литература

1. Akasaki I., Amano H. Breakthroughs in improving crystal quality of GaN and invention of the p_n junction blue_LED // Jpn. J. Appl. Phys. 2006. V.45. P.9001—9010.

2. Nakamura S., Krames M.R. History of gallium_nitride_based light_emitting diodes for Illumination // Proceeding of the IEEE. 2013. P.1—10.

3. Юнович А.Э. Светодиоды на основе гетероструктур из GaN и его твердых растворов // Светотехника. 1996. №5/6. C.2—7.

4. Юнович А.Э. Лауреат Премии Киото 2009 года Исаму Акасаки и немного истории светодиодов // Светотехника. 2010. №2. C.65—66.

5. Рабинович О.И., Юнович А.Э. Об открытии полупроводниковых источников света (к истории создания светодиодов) // Светотехника. 2014. №3. C.40—45.

6. Шуберт Ф.Э. Светодиоды / Пер. с англ. под ред. проф. А.Э.Юновича. М., 2008.

7. Lossev O.V. Luminous carborundum detector and detection effect and oscillations with crystals // Philosophical Magazine. 1928. V.6. P.1024—1028.

8. Lehovec K., Accardo C.A., Jamgochian E. // Injected light emission of silicon carbide crystals // Phys. Rev. 1951. V.83. P.603—607.

9. Wolff G.A., Hebert R.A., Broder J.D. Electroluminescence of GaP // Phys. Rev. 1955. V.100. P.1144—1148.

10. Braunstein R. Radiative transitions in semiconductors // Phys. Rev. 1955. V.99. P.1892—1893.

11. Pankove J.I. // Tunneling_assisted photon emission in gallium arsenide p_n junctions // Phys. Rev. Lett. 1962. V.9. P.283—285.

12. Юнович А.Э. Излучательная рекомбинация и оптические свойства фосфида галлия / В сб. Излучательная рекомбинация в полупроводниках. М., 1972. С.224—304.

13. Holonyak N., Bevacqua S.F. // Coherent (visible) light emission from Ga(As1–xPx) junctions // Appl. Phys. Lett. 1962. V.1. P.82—83.

14. Maruska H.P., Tietjen J.J. The preparation and properties of vapour_deposited single_crystalline GaN // Appl. Phys. Lett. 1969. V.15. P.327—329.

15. Туркин А. Нитрид галлия как один из перспективных материалов в современной оптоэлектронике // Компоненты и Технологии. 2011. №5. С.6—10.

16. Четверикова И.Ф., Чукичев М.В., Храмцов А.П. Оптические свойства нитрида галлия // Обзоры по электронной технике. 1982. Cер.6. Вып.1, 8.

17. Сапарин Г.В., Обыден С.К., Четверикова И.Ф., Чукичев М.В. // Бюллетень МГУ. Сер.3. Физика и Астрономия. 1983. Т.24. №3.

18. Nakamura S., Iwasa N., Senoh M., Mukai T. Hole compensation mechanism of p_type GaN Films // Jpn. J. Appl. Phys. 1992. V.31. P.1258—1266.

19. Kudryashov V.E., Turkin A.N., Yunovich A.E., Zolina K.G., Nakamura S. Spectra of superbright blue and green InGaN/AlGaN/GaN light_emitting diodes // Journal of the European Ceramic Society. 1997. V.17. Iss.15—16. P.2033—2037.

20. Туркин А.Н., Юнович А.Э. Измерения мощности излучения голубых и зеленых InGaN/AlGaN/GaN светодиодов с помощью фотопреобразователей из аморфного кремния // Письма в ЖТФ. 1996. Т.22. Вып.23. С.82—86.

Термин «прямозонный» подразумевает, что в координатах квазиимпульс—энергия минимум зоны проводимости лежит точно над максимумом валентной зоны. Поскольку при пере_ ходе между этими состояниями квазиимпульс электрона не меняется, такие переходы могут происходить с излучением фотонов, без участия фононов.