ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, кг/м3  (при 15…25°С)

| 2,2' - Диокси-4,4' -диметоксибензофенон | 1470 |
| --- | --- |
| 2-Меркаптобензимидазол («МБИ») | 1420 |
| 2-Меркаптобензимидазол, цинковая соль | 1750 |
| 2-Меркаптобензтиазол («Каптакс») | 1520 |
| 2-Меркаптобензтиазол, цинковая соль («Цинкапт») | 1700 |
| N, N’-Дибутилтиомочевина («Дибутим») | 1061 |
| N, N’-Дитиодиморфолин («ДТДМ») | 1360 |
| N, N’-Дифенилгуанидин («ДФГ») | 1130…1190 |
| β-Нафтол | 1217 |
| Антифризы разные | 1034…1098 |
| Ацетон | 791 |
| Бензилхлорид (а-хлортолуол) | 1100 |
| Битумы нефтяные («Рубракс») | 1050…1100 |
| Бумага разная | 700…1100 |
| Бутилоктилфталат | 991…1001 |
| Бутилолеат | 865 |
| Бутилцеллозольв | 903 |
| Волокно ацетатное | 1320 |
| Волокно вискозное, медно-аммиачное | 1520 |
| Волокно льняное | 1480…1520 |
| Волокно полиакрилонитрильное («Нитрон») | 1170 |
| Волокно полиамидное («Капрон») | 1140 |
| Волокно поливинилспиртовое | 1300 |
| Волокно поливинилхлоридное | 1380 |
| Волокно полипропиленовое | 900 |
| Волокно полиуретановое | 1000 |
| Волокно полиэфирное («Лавсан») | 1380 |
| Волокно хлопковое | 1520…1550 |
| Волокно шелковое | 1530…1570 |
| Волокно шерстяное | 1280…1330 |
| Воск карнаубский | 990…999 |
| Воск монтанный | 1000 |
| Воск пчелиный | 955…975 |
| Глицерин | 1260 |
| Графит | 2250 |
| Гуттаперча | 950…970 |
| Ди- (2-этилбутил) азелаинат | 934 |
| Ди- (2-этилгексил) адипинат | 927 |
| Ди- (2-этилгексил) азелаинат | 915 |
| Ди-(2-бензтиазолил) дисульфид («Альтакс») | 1500 |
| Ди-(2-этилгексил) себацинат | 912 |
| Ди-(2-этилгексил) фенилфосфат | 980…1000 |
| Ди-(2-этилгексил) фталат | 986 |
| Диазоаминобензол («ДАБ») | 1170…1200 |
| Диалкилфталат | 975 |
| Дибутилксантогенат цинка | 1400 |
| Дибутилсебацинат | 934 |
| Дибутилфталат | 1042…1049 |
| Дидодецилфталат | 950 |
| Диизобутиладипинат | 950 |
| Диизооктиладипинат | 922 |
| Дикаприлфталат | 970 |
| Диметилдитиокарбамат цинка («Карбамат МЦ») | 1700 |
| Диметилформамид | 944 |
| Диметилфталат | 1190 |
| Динонилфталат | 980 |
| Дихлорметан | 1326 |
| Дихлорэтан | 1253 |
| Диэтилдитиокарбамат натрия | 1300 |
| Диэтилдитиокарбамат цинка («Карбамат ЭЦ») | 1470 |
| Диэтиловый эфир | 714 |
| Диэтилфталат | 1120 |
| Желатин | 1300…1400 |
| Жидкости полиметилсилоксановые | 910…980 |
| Изоамилацетат | 872 |
| Изоамиловый спирт | 813 |
| Изобутанол | 803 |
| Казеин технический | 1260 |
| Канифоль сосновая | 1010…1090 |
| Каолин | 2580…2620 |
| Карбоксиметилцеллюлоза (натриевая соль) | 1590 |
| Каучук натуральный | 910…920 |
| Каучук синтетический силиконовый | 1700…2000 |
| Каучук синтетический СКБ, СКД, СКИ, СКБМ, СКС-30, бутилкаучук | 900…930 |
| Каучук синтетический СКН, СКС-50, СКС-85, СКТ | 945…1030 |
| Каучук синтетический СКУ хлоропреновый | 1200…1250 |
| Каучук синтетический СКЭП, СКЭПТ | 850…870 |
| Кислота олеиновая | 890,6 |
| Кислота стеариновая | 940,8 |
| Кожа натуральная | 850…1000 |
| Крахмал картофельный | 1500 |
| Литопон | 4100…4300 |
| Мазут | 890…1000 |
| Масло индустриальное общего назн. И-5А, И-8А, И-12А, И-20А | 880…900 |
| Масло касторовое | 962 |
| Масло касторовое сульфированное (ализариновое) | 1050 |
| Масло конопляное | 929 |
| Масло льняное | 933 |
| Масло смазочное 132-08 | 950…970 |
| Масло сурепное техническое | 918 |
| Масло талловое сырое | 960…990 |
| Масло трансформаторное | 880 |
| Масло тунговое | 940 |
| Масло хлопковое | 920 |
| Метанол | 791 |
| Метилацетат | 936 |
| Метилцеллозольв | 966 |
| Метилэтилкетон | 805 |
| н-Амилацетат | 879 |
| Нафталин | 1151…1168 |
| Нафтам-2 («Неозон Д») | 1230 |
| н-бутанол | 810 |
| Нитробензол | 1208 |
| Нитроцеллюлоза | 1560…1660 |
| Озокерит | 850…1000 |
| о-Крезол | 1023 |
| о-Ксилол | 880,2 |
| Олифа | 938…945 |
| Парафины нефтяные | 870…930 |
| Петролатум | 836…856 |
| Полиамиды марок: капрон, 610, 6, АК/7 | 1100…1140 |
| Поливинилацетат | 1190 |
| Поливинилбутираль | 1100 |
| Поливинилхлорид («ПВХ») | 1380 |
| Поливинилхлоридная смола хлорир. ПСХ-ЛС («Перхлорвинил») | 1470…1500 |
| Полиизобутилен | 1320…1360 |
| Полипропилен | 900…910 |
| Полистирол | 1047 |
| Политетрафторэтилен («Фторлон-4») | 2190 |
| Политрифторхлорэтилен («Фторлон-3») | 2020 |
| Полиэтилен высокого давления («ПЭВД») | 912…935 |
| Полиэтилен низкого давления («ПЭНД») | 945…955 |
| Полиэтилен хлорсульфированный («ПЭХС») | 1110 |
| Порофор ЧХЗ-18 | 1400…1800 |
| Порофор ЧХЗ-21 | 1630…1660 |
| Порофор ЧХЗ-5 и ЧХЗ-9 | 1430 |
| Порофор ЧХЗ-57 | 1110 |
| Порофор ЧХЗ-ба | 1590 |
| Сероуглерод | 1963 |
| Скипидар | 850…870 |
| Тетралин | 970 |
| Тетрахлорметан | 1595 |
| Толуол-2,4-диизоцианат (толуилендиизоцианат) | 1150…1220 |
| Три-(2-этилгексил) фосфат | 926 |
| Триацетат глицерина | 1160 |
| Трибутилфосфат | 975 |
| Трикрезилфосфат | 1165 |
| Трихлорэтилфосфат | 1420…1450 |
| Триэтаноламин | 1100…1130 |
| Триэтиленгликоль | 1121…1125 |
| Триэтиленгликоль-ди-(2-этилбутират) | 995 |
| Триэтиленгликоль-ди-(2-этилгексоат) | 968 |
| Хлорбензол | 1107 |
| Хлороформ | 1489 |
| Хлорпарафин | 1160…1630 |
| Церезин | 920 |
| Циклогексан | 778 |
| Циклогексанол | 949 |
| Циклогексанон | 948 |
| Шеллак | 1007…1036 |
| Этанол | 789 |
| Этилацетат | 901 |
| Этиленгликоль («Гликоль») | 1109 |
| Этилцеллозольв | 931,1 |

НАСЫПНАЯ  МАССА  МАТЕРИАЛОВ, кг/м3

| 2-Меркаптобензтиазол («Каптакс») | 720…860 |
| --- | --- |
| Алюминиевая пудра | 600 |
| Алюминия гидроксид | 1210 |
| Алюминия оксид | 1000 |
| Алюминия сульфат | 532 |
| Аминопласт | 250…300 |
| Аммония нитрат | 890…1100 |
| Аммония сульфат | 710…770 |
| Аммония хлорат | 720…770 |
| Аэросил А-175 и А-300 неуплотнённый | 40…60 |
| Аэросил А-175 и А-300 уплотнённый | 110…140 |
| Бария сульфат | 1200 |
| Глина сухая | 1600 |
| Глина сырая | 2000 |
| Гравий | 1400…1800 |
| Графит | 1900…2300 |
| Дифенилгуанидин | 320…620 |
| Зола | 400…800 |
| Известняк | 1500…2000 |
| Калия бихромат | 1260 |
| Калия нитрат | 1050…1270 |
| Калия сульфат | 1250…1430 |
| Калия хлорат | 870…990 |
| Кальция гидрооксид неуплотнённый | 400…450 |
| Кальция гидрооксид уплотнённый | 500…700 |
| Кальция карбонат (мел технический) | 1400…2400 |
| Кальция карбонат (мел, химически осаждённый) | 250…300 |
| Кальция нитрат | 1480…2000 |
| Кальция оксид | 800…1200 |
| Кальция сульфат неуплотнённый | 800…1100 |
| Кальция сульфат уплотнённый | 1250…1450 |
| Каолин | 600…950 |
| Карбоксиметилцеллюлоза, натриевая соль | 400…800 |
| Керамзит | 250…600 |
| Кокс каменноугольный | 360…530 |
| Кокс нефтяной | 700…800 |
| Кокс пековый | 750…800 |
| Крахмал картофельный | 1500…1700 |
| Крахмал технический неуплотнённый | 710 |
| Магния карбонат | 200…300 |
| Магния оксид | 200…800 |
| Магния сульфат | 725 |
| Меди сульфат | 1040 |
| Мочевина («Карбамид») | 720…860 |
| Натрия тетраборат | 1700…1800 |
| Натрия гидрокарбонат | 620 |
| Натрия карбонат | 750…1100 |
| Натрия нитрат | 1250…1300 |
| Натрия сульфат | 700 |
| Натрия хлорид | 927 |
| Нафтам-2 | 350…600 |
| Охра (пигмент) | 800…1100 |
| Пигмент железа (III) оксид (сурик природный) | 1500…1800 |
| Пигмент железа (III) оксид красный («Редоксайд») | 500…750 |
| Пигмент железа гидроксид жёлтый | 420…550 |
| Пигмент «Зелень изумрудная» | 800…850 |
| Пигмент кадмия сульфид жёлтый | 1000…1400 |
| Пигмент кадмия сульфид красный (с примесью CdSe) | 850…1100 |
| Пигмент «Кобальт зелёный» | 2100…2500 |
| Пигмент «Кобальт синий» | 630…740 |
| Пигмент «Литопон сухой» | 750 |
| Пигмент титан (IV) оксид (анатаз) | 600…700 |
| Пигмент титан (IV) оксид (рутил) | 700…800 |
| Пигмент «Ультрамарин светлый» | 600…660 |
| Пигмент «Ультрамарин тёмный» | 880…990 |
| Пигмент хром (III) оксид | 1160 |
| Пигмент цинка оксид («Цинковые белила») | 400…600 |
| Полиамид АКР | 475 |
| Поливиниловый спирт | 250…350 |
| Поливинилхлорид различных марок суспензионный | 430…700 |
| Поливинилхлорид различных марок эмульсионный | 450…600 |
| Поливинилхлоридная смола хлорир. ПСХ-ЛС («Перхлорвинил») | 200…250 |
| Полипропилен | 470 |
| Полиэтилен (гранулы) | 500 |
| Порофор ЧХЗ-21 | 500 |
| Портландцемент неуплотнённый | 900…1200 |
| Портландцемент уплотнённый | 1400…1800 |
| Сажа белая неуплотнённая БС-100 | 80…130 |
| Сажа белая неуплотнённая БС-120 | 120…150 |
| Сажа белая неуплотнённая БС-30, БС-50 | 150…220 |
| Сажа белая уплотнённая БС-100 | 170…220 |
| Сажа белая уплотнённая БС-120 | 180…230 |
| Сера молотая | 800…1100 |
| Снег свежий | 160…200 |
| Снег слежавшийся | 200…800 |
| Тальк | 770…1100 |
| Тиурам Д | 350…550 |
| Уголь берёзовый | 175…185 |
| Уголь еловый | 100…120 |
| Уголь каменный | 850 |
| Уголь каменный (антрацит) | 900…1100 |
| Уголь каменный (брикеты) | 720 |
| Уголь каменный (бурый) | 750 |
| Уголь сосновый | 130…140 |
| Фторопласт-42 | 300…400 |
| Шлак доменный гранулированный | 500…700 |
| Щебень из вспученного перлита | 250…400 |
| Щебень из шлакопемзы | 400…800 |

РАВНОВЕСНАЯ  ВЛАЖНОСТЬ

МАТЕРИАЛОВ при 20…240С

(% к массе абсолютно сухого материала)

| МАТЕРИАЛЫ | Равновесная влажность, %, при относит. влажн. воздуха |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60% | 70% | 80% | 90% |
| Бумага асбестовая | 1,95 | 2,05 | 2,60 | 4 |
| Бумага газетная | 6,05 | 7,20 | 8,75 | 10,70 |
| Бумага упаковочная (крафт) | 8,95 | 10,60 | 12,65 | 14,90 |
| Вата гигроскопическая (х/б) | 20,80 | 22,80 | 23,40 | 25,80 |
| Войлок шерстяной | 1,44 | 1,72 | 2,09 | 2,70 |
| Волокно асбестовое | 0,40 | 0,61 | 0,75 | 0,83 |
| Волокно ацетатное | 5,2 | — | — | — |
| Волокно вискозное | 12 | — | — | — |
| Волокно джутовое | 12 | 14,15 | 16,75 | 20 |
| Волокно льняное | 8,90 | 9,80 | 11,20 | 13,80 |
| Волокно полиакрилонитрильное («Нитрон») | 0,9 | — | — | — |
| Волокно полиамидное («Капрон») | 4,5 | — | — | — |
| Волокно поливинилспиртовое | 3,4 | — | — | — |
| Волокно поливинилхлоридное | 0 | — | — | — |
| Волокно полипропиленовое | 0 | — | — | — |
| Волокно полиуретановое | 1 | — | — | — |
| Волокно полиэфирное («Лавсан») | 0,35 | — | — | — |
| Волокно хлопковое (сырец) | 8,90 | 9,80 | 11,50 | 17,2 |
| Волокно шёлковое | 10,20 | 11,90 | 14,50 | 18,80 |
| Волокно шерстяное | 14,90 | 17,20 | — | 23,40 |
| Дерево (без спецподготовки) | 10,25 | 12 | 14,75 | 19,50 |
| Дерево (после предварительной подсушки) | 7,50 | 9,50 | 12,50 | 17,25 |
| Желатин | 6,10 | 7,60 | 9,30 | 11,4 |
| Каолин | 1,0 | 1,10 | 1,23 | 1,28 |
| Каучук | 0,80 | 0,95 | 1,15 | 2 |
| Кирпич красный | 0,21 | 0,30 | 0,44 | 0,64 |
| Кирпич силикатный | 0,75 | 0,91 | 1,14 | 1,46 |
| Крахмал | 8,30 | 9,20 | 10,60 | 12,7 |
| Полотно льняное | 6,10 | 7,10 | 8,50 | 10,35 |
| Пробка | 1,0 | 1,20 | 1,47 | 1,90 |
| Резина регенерированная | 1,50 | 2 | 3 | 4 |
| Силикагель | 18,80 | 20,20 | 21,50 | 22,60 |
| Ткань хлопчатобумажная | 6,80 | 8,10 | 10,00 | 14,30 |
| Торф сфагнум | 3,30 | 3,90 | 4,75 | 6,15 |
| Уголь подмосковный | — | 13,00 | 15,50 | — |
| Целлюлоза | — | 7,80 | — | 10,50 |
| Шлакобетон | 1,25 | 1,51 | 1,88 | 2,30 |